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Настоящие технические условия распространяются на пленкообразующую композицию, предназначенную для использования в качестве лакокрасочного покрытия материалов из металла, бетона, камня, кирпича, дерева и т.п. 

Пленкообразующая композиция (далее – композиция) представляет собой раствор инден-кумароновой смолы в органическом растворителе, содержащий вспомогательные добавки (смолу ПСХ-ЛС, пластификаторы и т.п.), и включает марки следующих наименований:

· олифа оксольная, кислото-, щелоче-, водостойкая (далее – олифа), применяемая для изготовления кислото-, щелоче- и водостойких лакокрасочных материалов, а также для пропитки дерева, штукатурки, бумаги, картона и т.п.;

· грунтовка ИК-021 антикоррозионная морозо- и водостойкая – для антикоррозионной защиты металлических поверхностей. Можно использовать и для грунтования металлических, бетонных, кирпичных, каменных, оштукатуренных и деревянных поверхностей под последующее покрытие алкидными, масляными и другими красками. Пригодна и для финишной окраски в качестве грунт-эмали.

· перхлорвиниловые лаки (ХВ-77, ХВ-771 и ХВ-784), эмали (ХВ-124. ХВ-52 и ХВ-785), фасадная краска ХВ-161 и пропитка для бетона ХВ-71:

 Лак ХВ-77 представляет собой раствор средневязкой перхлорвиниловой смолы в смеси летучих растворителей. При нанесении на поверхность в три слоя, образует бензо- и химически стойкое покрытие с высокой антикоррозионной стойкостью. Применяется преимущественно для защиты от коррозии бензохранилищ и емкостей для транспортирования и хранения различных нефтепродуктов.

Лак ХВ-771 представляет собой раствор средневязкой перхлорвиниловой смолы в смеси летучих растворителей с добавлением пластификатора и олифы «Оксольной» по ТУ 2313-011-29724204-2006, которая увеличивает адгезию лака.

Применяется как защита в комплексном покрытии (1 слой грунтовки, 2 слоя эмали ХВ-785, 1 слой лака) поверхностей металлических конструкций, а также железобетонных строительных конструкций от воздействия агрессивных газов, кислот и растворов солей и щелочей. Используется также для грунтования бетонных конструкций, покрытия деревянных изделий с целью улучшения устойчивости к возгоранию и действию плесени.

Лак ХВ-784 представляет собой раствор средневязкой перхлорвиниловой смолы в смеси летучих растворителей с добавлением пластификатора и концентрата красителей.

Применяется для тонирования и защиты деревянных изделий интерьера и экстерьера. Придает благородный оттенок деревянным поверхностям.  Образует водостойкое, быстросохнущее покрытие, предохраняющее от воздействия растворов кислот, спиртов, щелочей, солей.

Эмаль ХВ-124 представляет собой суспензию пигментов в растворе средневязкой перхлорвиниловой смолы и олифы «Оксольной» с добавлением пластификаторов. Дает атмосферостойкое, матовое покрытие. Быстрота формирования покрытия позволяет применять эту эмаль для окраски крупногабаритных машин и изделий (дорожные и строительные механизмы,  сельскохозяй-

ственные машины, железнодорожные вагоны, цистерны, станки и др.), различных металлических, бетонных и деревянных сооружений (мостов, виадуков, ферм и др.) и оборудования.

Эмаль ХВ-785 представляет собой суспензию химически стойких пигментов в растворе средневязкой перхлорвиниловой смолы и олифы «Оксольной» с добавлением химически стойких пластификаторов.

Используется для получения химически стойких и огнезащитных покрытий, эксплуатируемых в атмосферных условиях и внутри помещений.

Эмаль ХВ-52 представляет собой суспензию пигментов в растворе средневязкой перхлорвиниловой смолы и олифы «Оксольной» с добавлением пластификатора целевых добавок.

Предназначается для огнезащиты внутренних и наружных поверхностей деревянных, оштукатуренных и обетонированных строительных конструкций. 

Фасадная краска ХВ-161 представляет  собой суспензию химически и атмосферостойких пигментов в растворе средневязкой перхлорвиниловой смолы.  Фасадной  перхлорвиниловой органоразбавляемой краской ХВ-161 можно окрашивать сухие кирпичные, цементные, бетонные, оштукатуренные и деревянные поверхности.

Эта краска может наноситься по старым, не отслаивающимся лакокрасочным покрытиям на основе акриловых, нитроцеллюлозных, масляных и алкидных связующих. Нельзя наносить ХВ-161 по органосиликатным покрытиям.

В отличие от водоразбавляемых латексных красок, предлагаемой фасадной краской ХВ-161 можно работать и зимой (при отрицательной температуре). Лакокрасочное покрытие на основе краски ХВ-161 – атмосферо- и водостойкое; не подвергается действию плесени и устойчиво к возгоранию.

Пропитка для бетона ХВ-71 представляет собой жидкий упрочнитель бетона на основе перхлорвиниловой смолы. Пропитка бетона применяется для упрочнения и обеспыливания промышленных бетонных полов, защиты их от воздействия агрессивных сред.

Технические условия разработаны в соответствии с требованиями ГОСТ 2.114.

При изготовлении композиции в соответствии с настоящими техни​ческими условиями используется изобретение «Пленкообразующая композиция и способ ее получения» (Патент 2333228 РФ).
1 ТЕХНИЧЕСКИЕ ТРЕБОВАНИЯ
1.1 Композиция должна соответствовать требованиям настоящих технических условий, которые указаны в таблице 1, и быть изготовленной по технологическому регламенту, утверждённому в установленном порядке.

ТАБЛИЦА 1
	Наименование 
показателя
	Норма для марки

	
	Олифа
	Грунтовка ИК-021
	Пропитка для бетона ХВ-71
	Лак ХВ-77
	Лак ХВ-771
	Лак ХВ-784
	Фасадная краска ХВ-161
	Эмаль ХВ-52
	Эмаль ХВ-124
	Эмаль ХВ-785

	Внешний вид покрытия
	После высыхания поверхность однородная без кратеров, пор и морщин. Допускается небольшая шагрень.

	Цвет композиции по йодометрической шкале, не темнее
	2000
	

	Цвет лакокрасочной пленки
	Должен находиться в пределах допускаемых  отклонений, установленных контрольными образцами цвета.

	Массовая доля нелетучих веществ, %, не менее
	50
	60
	8
	15
	25
	13
	40
	50

	Условная вязкость при температуре (200,5)С по вискозиметру типа ВЗ-246 с соплом 4мм, с
	15-50
	20-100
	15-20
	170 - 230
	25 -45
	20-35
	30-60
	30 - 80

	Время высыхания до степени 3 при температуре (202)С, час, не более
	24
	1
	3

	Адгезия покрытия, баллы, не более
	1
	3
	1
	2
	1

	Эластичность пленки при изгибе, мм, не более
	1

	Степень перетира, мкм, не более
	-
	70
	-
	70
	40

	Укрывистость высушенной пленки, г/кв.м, не более
	-
	180

	Твердость пленки по маятниковому прибору, условные единицы, не менее
	-
	0,3

	 Прочность пленки при ударе по прибору типа У-1, см, не менее
	-
	50
	-
	40

	Огнезащитная эффективность, % потери массы, не более
	-
	25
	-

	Условная светостойкость, час, не менее
	-
	5
	-

	Способность пленки шлифоваться
	-
	Пленка при шлифовании должна образовывать ровную поверхность и не засаливать шкурку
	-

	Отстой за 24 часа при (20±2)°С, %(по объему), не более
	1
	-

	Прозрачность после отстаивания в течение 24 часов при (20±2)°С
	полная
	-

	Стойкость покрытия к статическому воздействию при температуре (202)С, час, не менее:
	

	вода
	24
	48

	Раствор хлористого натрия с массовой долей 3%
	24
	48

	минеральное масло
	-
	24

	25%-ная серная кислота
	-
	
	-
	24
	-
	24

	25%-ная азотная кислота
	-
	
	-
	24
	-
	24


Примечание – повышение вязкости при хранении не является браковочным признаком. Допускается образование осадка при хранении.

Сырьё, используемое для производства композиции, должно сопровождаться документом, удостоверяющим качество, соответствовать требованиям нормативной документации.

Допускается использование аналогичных ингредиентов, регламентируемых другой нормативной документацией, с не уступающими показателями качества, имеющих положительное санитарно-эпидемиологическое заключение. 

Упаковку композиции следует вести в соответствии с ГОСТ 9980.3. 

1.2  Допускается использование иного вида упаковочных материалов (фасовки и тары), обеспечивающих  целостность упаковки при хранении и транспортировке, а также сохранность композиции.

Упаковочные материалы должны соответствовать нормативной документации изготовителя и сопровождаться документом, удостоверяющим качество.

Маркировка композиции проводится по ГОСТ 9980.4. Каждая единица потребительской тары должна содержать этикетку со следующими сведениями:

· наименование предприятия-изготовителя, его адрес;

· наименование продукта, его марка, товарный знак;

· номер партии;

· дата изготовления;

· количество продукта, кг;

· знак опасности по ГОСТ 19433 (чертёж № 3);

· обозначение настоящих технических условий;

· гарантийный срок хранения;

· надпись «изготовлено в России».

Допускается на этикетке дополнительно приводить сведения:

· надпись «легковоспламеняющаяся жидкость» и классификационный шифр «331» по ГОСТ 19433;

· иные информативные сведения по композиции.

Транспортную тару с композицией снабжают этикеткой, содержащей помимо сведений, указанных в п.1.4, манипуляционный знак №11  «Верх» по ГОСТ 14192.

Дополнительно допускается наносить предупредительные надписи: «Не бросать!», «Беречь от огня!» и включать иные сведения об условиях хранения, транспортировки и применения композиции
1 ТРЕБОВАНИЯ БЕЗОПАСНОСТИ 
1.2 Пленкообразующая композиция представляет собой вязкую жидкость с запахом, свойственным сольвенту. 

1.3 По ГОСТ 19433 композиция относится к категории 331 (легковоспламеняющаяся жидкость (ЛВЖ) с температурой вспышки от 23ºС до 61 ºС без дополнительного вида опасности). 

1.4 Оценка пожароопасности композиции по ГОСТ 6465 приведена ниже.

Таблица 2

	
	Наименование компонента
	Температура Т С
	Концентрационные пределы воспламенения  % 

(по объему) нижн./ верх.
	Класс опасности.
	Нормативные документы.

	
	
	вспышки
	самовоспламенения.
	
	
	

	1


	Сольвент
	23-26
	464-535
	1,02 / -
	4
	ГОСТ 6465


1.5 При работе с композицией  должны соблюдаться общие  требования   пожарной  безопасности  в  соответствии  с  ГОСТ 12.1.044, ГОСТ 12.3.002, а также требования безопасного ведения работ в промышленности, установленные органами Госгортехнадзора ПБ 09-170.

1.6 Композицию не следует применять и хранить в местах нахождения источников открытого огня и искрообразования. При работе с ней необходимо использовать меры защиты от статического электричества. Оборудование должно быть во взрывобезопасном исполнении.

1.7 Для тушения  композиции используют химическую, воздушно-механичес-кую пену,  хладоны,  углекислый газ, порошковые огнетушащие средства. В случае пожара рекомендуется использовать защитную одежду с автономным прибором для дыхания.

1.8 Композиция, как продукт, содержащий сольвент, обладает токсичным, слабым наркотическим действием. 

Ингаляция паров красок и лаков при превышении ПДК может привести к тошноте, головной боли, диарее, головокружению, рвоте. При контакте с кожей может вызывать раздражения, дерматиты. При попадании в глаза - вызвать раздражение и нарушение роговицы. Длительный контакт с кожей вызывает дерматит. Люди с ослабленной функцией кожи, лёгких, печени могут быть более подвержены влиянию композиции.

1.9 Предельно-допустимая концентрация  (ПДК) компонентов композиции в воздухе рабочей зоны согласно  ГН.2.2.5.1313, ГОСТ 12.1.007 приведена ниже

Таблица 3
	
	Наименование компонента
	ПДК (мг./м3) в воздухе рабочей зоны
	Действие на организм
	Класс опасности
	Нормативные документы

	
	
	мах. разовая
	ср. смененная
	
	
	

	1
	Сольвент
	300
	100
	Рефлекторно-резорбтивное
	4
	ГН 2.2.5.1313

	2
	Смола инден-кумароновая
	10
	-
	Рефлекторно-резорбтивное
	4
	ГН 2.2.5.1313

	3
	Перхлорвиниловая смола (органопластик)
	4
	2
	Рефлекторно-резорбтивное
	3
	ГН 2.2.5.1313

	4
	Наполнитель (микрокальцит)
	10
	-
	Рефлекторно-резорбтивное
	4
	ГН 2.2.5.1313

	5
	Пигмент (железный сурик, титановые белила и т.п.)
	-
	6
	Рефлекторно-резорбтивное
	4
	ГН 2.2.5.1313

	6
	Краситель органический
	3
	-
	Рефлекторно-резорбтивное
	3
	ГН 2.2.5.1313


1.10 Концентрацию вредных веществ в воздухе рабочей зоны контролируют согласно ГОСТ 12.3.005. Помещения, в которых изготавливают, применяют или испытывают композицию, должны быть оборудованы приточно-вытяжной вентиляцией, обеспечивающей санитарно-гигиенические требования к воздуху рабочей зоны, установленные в ГОСТ 12.1.005.

1.11 При работе с композицией следует применять индивидуальные средства защиты (очки защитные по ГОСТ Р 12.4.013, перчатки защитные по ГОСТ 12.4.010, спецодежду по ГОСТ 27652, а в случае превышения ПДК - фильтрующий противогаз марки А по ГОСТ 12.4.121),  а также соблюдать правила личной гигиены. Допускается применение индивидуальных средств защиты, регламентируемых другой нормативной документацией, с не уступающими параметрами, характеризующими степень защиты.

1.12 Меры первой помощи:

· при поражении парами – вывести поражённого работника на свежий воздух, при отсутствии дыхания провести искусственное дыхание, дать кислород; вызвать врача;

· при попадании на кожу – промыть её большим количеством воды с мылом, если композиция попала на одежду, обувь, то её необходимо снять и прополоскать с использованием моющих средств;

· при попадании в глаза – промывать их водой не менее 15 мин, периодически поднимая верхнее и нижнее веко; обратиться за медицинской помощью.

Если поражение пленкообразующей композицией несет угрозу здоровью пострадавшего работника, необходимо обратиться за медицинской помощью.

Предварительные и периодические медицинские осмотры персонала производства осуществляются в соответствии с приказом № 83 Минздравсоцразвития России от 16.08.04 воздействия на организм человека.

2 ТРЕБОВАНИЯ ОХРАНЫ ОКРУЖАЮЩЕЙ СРЕДЫ 
2.1 Требования охраны окружающей среды установлены согласно ГОСТ Р 51691 для эмалей (краски), ГОСТ Р 51692 для олифы, ГОСТ Р 51693 для грунтовки, ГОСТ Р 52165 для лаков.
2.2 Предельно-допустимая концентрация компонентов композиции (ПДК)  в атмосферном воздухе населенных мест по ГН 2.1.6.1338 , приведена ниже.

Таблица 4
	
	Наименование
компонента
	ПДК (мг/м3)
	Действие на организм
	Класс опасности
	Нормативные документы.

	
	
	Макс. разовая
	Ср. суточная
	
	
	

	1
	Сольвент
	5
	1,5
	Рефл.-рез.
	4
	ГН-2.1.6.1338-03

	2
	Краситель органический
	-
	0,03
	Сан.-гиг.
	3
	ГН-2.1.6.1338-03

	3
	Хлор
	0,1
	0,03
	Рефл.-рез.
	3
	ГН-2.1.6.1338-03


Гигиенический норматив радиоактивных материалов приведен ниже.

Таблица 5
	Вещества, показатели (факторы)
	Гигиенический норматив
	Нормативная документация

	Активность 226 Ra
	не более 370 Бк/кг
	СП 2.6.1.758 (НРБ-99)

	Активность 232 Th 
	не более 282 Бк/кг
	СП 2.6.1.758 (НРБ-99)

	Активность 40 К
	не более 4111 Бк/кг
	СП 2.6.1.758 (НРБ-99)


2.3 Отходы – лакокрасочные материалы, образующиеся при производстве,  подлежат утилизации  путем возврата в производство.

2.4 В случае образования  неутилизируемых отходов их ликвидация должна проводиться в соответствии с СанПиН 2.1.7.1322 и  «Гигиенические требования к  размещению и обезвреживанию отходов производства и потребления».
3 ПРАВИЛА ПРИЕМКИ 
3.1 Композиция поставляется партиями. Партией считается любое количество продукта, однородное по своим свойствам и сопровождаемое единым документом о качестве.

3.2 Приёмку композиции следует вести по ГОСТ 9980.1.

3.3.При получении неудовлетворительного результата анализа композиции проводят повторный анализ, результат которого является окончательным.

3.4 Показатели №10 – 15, 18 табл.1 изготовитель определяет периодически в одной из двадцати партий. Потребитель в рамках входного контроля самостоятельно определяет периодичность проведения анализов по каждому из показателей качества.

3.5 По согласованию с потребителем, по договору возможна поставка композиции с иными показателями качества по сравнению с указанными в табл. 1.

4 МЕТОДЫ АНАЛИЗА 
4.1  Отбор проб для анализа ведут по ГОСТ 9980.2.

4.2 Подготовка к испытанию.

Пластинки для нанесения композиции подготовляются по ГОСТ 8832.

Время высыхания, внешний вид пленки определяют на стеклянных пластинках.

Изгиб пленки определяют на пластинках из черной жести размером 20Х150мм, толщиной 0,25 – 0,28мм.

Остальные показатели определяют на пластинках из стали.

Условную вязкость, цвет, прозрачность, отстой, степень перетира композиции, содержание нелетучих определяют в неразбавленной композиции.

При определении остальных показателей, композицию тщательно перемешивают и разбавляют до вязкости 22 – 24 сек по вискозиметру ВЗ-4 при (20,0(0,5)(С сольвентом или любым другим углеводородным растворителем, фильтруют и наносят краскораспылителем или наливом на подготовленные пластинки.

При определении стойкости покрытия к статическому воздействию, композицию наносят в два слоя с обеих сторон пластинки.

При определении остальных показателей композицию наносят в один слой.

4.3 Внешний вид пленки композиции определяют визуально при естественном рассеянном свете.

4.4 Определение цвета пленки композиции ведут по утвержденным образцам в пределах допуска визуально по ГОСТ 29319.

4.5 Определение цвета олифы производят по ГОСТ 19266.

4.6 Массовую долю нелетучих веществ определяют по ГОСТ 17537, разд. 2, при (140(2)(С для олифы и грунтовки; при (80±2)°С для перхлорвиниловых лакокрасочных материалов.

4.7 Вязкость композиции определяют по ГОСТ 8420 по вискозиметру ВЗ – 246 с соплом 4мм.

4.8 Время высыхания определяют по ГОСТ 19007.
4.9 Адгезию пленки определяют по ГОСТ 15140.
4.10 Эластичность пленки при изгибе определяют по ГОСТ 6806.
4.11 Определение стойкости покрытия к статическому воздействию жидкостей проводят по ГОСТ 9.403. Для этого пластинку с покрытием, нанесенным и высушенным по ГОСТ 9.403 с учётом п.4.2 настоящих технических условий, помещают в исследуемую жидкость так, чтобы жидкость покрыла приблизительно 2/3 пластинки, и выдерживают в ней при 18 – 20(С в течение 24 часа. Затем пластинку вынимают, протирают и осматривают. Допускается слабое поматовение и изменение цвета пленки.

4.12 Способность пленки шлифоваться определяют по ГОСТ 25129.

4.13 Отстой композиции определяют по ГОСТ 5481, раздел 2.

4.14 Определение прочности пленки при ударе ведут по ГОСТ 4765
4.15 Твердость пленки по маятниковому прибору типа М-3 определяют по ГОСТ 5233, используя маятник А.
4.16 Укрывистость определяют по ГОСТ 8784, разд.1.
4.17 Степень перетира определяют по ГОСТ 6589.
4.18 Условную светостойкость определяют по ГОСТ 21903, метод 2.
4.19 Огнезащитную эффективность покрытия определяют по ГОСТ 16363.
4.20 Прозрачность композиции после отстаивания в течение 24 час определяют по ГОСТ 5472
5 ТРАНСПОРТИРОВКА И ХРАНЕНИЕ  
5.1 Транспортировка композиции допускается любым видом транспорта в соответствии с правилами перевозки грузов, действующими на данном виде транспорта и требованиями, указанными в ГОСТ 9980.5.
5.2 Композиция должна храниться в плотно закрытой таре в крытом, прохладном, вентилируемом складе в условиях, указанных в ГОСТ 9980.5.

6 ПРИМЕНЕНИЕ  
Перед применением композицию тщательно перемешивают, при необходимости разбавляют до рабочей вязкости нефтяными растворителями (нефрас А-140/210), сольвентом каменноугольным ГОСТ 1928 или их аналогами.

Поверхность перед нанесением композиции должна быть обработана шлифовальной шкуркой и обезжирена растворителем.

Композицию наносят на поверхность методом пневматического или безвоздушного распыления, распылением в электрополе, струйным обливом, окунанием, кистью.

Расход композиции – 80 - 250г/м2 на однослойное покрытие.

Пленка, полученная в результате использования композиции, устойчива к изменению температуры от минус 45 до плюс 60(С.

При хранении в таре пленки на поверхности композиции не образуется.

При работе с композицией следует выполнять требования безопасности согласно п.2 настоящих технических условий.

6 ГАРАНТИИ ИЗГОТОВИТЕЛЯ 

7.1 Производитель гарантирует соответствие композиции требованиям настоящих технических условий при соблюдении потребителем правил применения, хранения и транспортировки.

7.2 Гарантийный срок хранения композиции – 12 месяцев со дня выпуска для олифы и грунтовки; 6 месяцев со дня выпуска для перхлорвиниловых ЛКМ.

7.3 По истечении гарантируемого срока хранения композицию допускается использовать по назначению после проверки на соответствие требованиям табл. 1 настоящих технических условий. 

 ПРИЛОЖЕНИЕ  А

(справочное)

Ссылочные и нормативные документы
	Обозначение документа
	Наименование документа

	ГОСТ 2.001-2013
	ЕСКД. Технические условия. 

	ГОСТ 9.403-80
	Единая система защиты от коррозии и старения. Покрытия лакокрасочные. Методы испытаний на стойкость к статическому воздействию жидкостей

	ГОСТ  12.1.005-88
	ССБТ. Общие санитарно-гигиенические требования к воздуху рабочей зоны

	ГОСТ 12.1.007-76
	ССБТ. Вредные вещества. Классификация и общие требования безопасности

	ГОСТ 12.1.044-89
	ССБТ. Пожарная безопасность

	ГОСТ 12.3.002-2014
	ССБТ. Процессы производственные. Общие требования безопасности.

	ГОСТ 12.3.005-75
	ССБТ. Работы окрасочные. Общие требования безопасности

	ГОСТ 12.4.010-75
	ССБТ. Средства индивидуальной защиты. Рукавицы специальные. Технические условия

	ГОСТ 12.4.121-2015 
	ССБТ. Противогазы промышленные, фильтрующие

	ГОСТ 14192-96
	Маркировка грузов

	ГОСТ 17537-72
	Материалы лакокрасочные. Методы определения адгезии

	ГОСТ 17537-72
	Материалы лакокрасочные. Методы определения массовой доли летучих и нелетучих, твердых и пленкообразующих веществ

	ГОСТ 19007-73
	Материалы лакокрасочные. Методы определения времени и степени высыхания

	ГОСТ 1928-79
	Материалы лакокрасочные. Методы определения цвета.

	ГОСТ 1928-2019
	Сольвент каменноугольный. Технические условия

	ГОСТ 19433-88
	Грузы опасные. Классификация и маркировка

	ГОСТ 25129-2020
	Грунтовка ГФ-021. Технические условия

	ГОСТ 12.4.280-2014
	Система стандартов безопасности труда (ССБТ). Одежда специальная для защиты от общих производственных загрязнений и механических воздействий. Общие технические требования

	ГОСТ 4765-73
	Материалы лакокрасочные. Метод определения прочности при ударе

	ГОСТ 5472-50
	Масла растительные. Определение запаха, цвета и прозрачности


Продолжение 1 приложения А
	Обозначение документа
	Наименование документа

	ГОСТ 5481-2014
	Масла растительные. Методы определения нежировых примесей и отстоя

	ГОСТ 6465-78
	Эмали ПФ-115. Общие технические условия.

	ГОСТ 33290-2015 
	Материалы лакокрасочные. 

	ГОСТ 6806-73
	Материалы лакокрасочные. Методы определения эластичности пленки при изгибе

	ГОСТ 8135-74
	Сурик железный. Технические условия

	ГОСТ 8420-74
	Материалы лакокрасочные. Методы определения условной вязкости.

	ГОСТ 8832-76
	Материалы лакокрасочные. Методы получения лакокрасочного покрытия для испытания

	ГОСТ 9980.1-86
	Материалы лакокрасочные. Правила приемки

	ГОСТ 9980.2-2014
	Материалы лакокрасочные. Отбор проб для испытаний

	ГОСТ 9980.3-2014
	Материалы лакокрасочные. Упаковка

	ГОСТ 9980.4-2002
	Материалы лакокрасочные. Маркировка.

	ГОСТ 9980.5-2009
	Материалы лакокрасочные. Транспортирование и хранение

	ГОСТ 12.4.253-2013
	Очки защитные. Общие технические условия

	ГОСТ 32389-2013 
	Олифы. Общие технические условия.

	ГОСТ Р 51693-2000
	Грунтовки антикоррозионные. Общие технические условия.

	СанПиН 1.2.3685-21
	Предельно допустимые концентрации (ПДК) загрязняющих веществ в атмосферном воздухе населенных мест

	СанПиН 1.2.3685-21
	Об утверждении санитарных правил и норм СанПиН 1.2.3685-21 "Гигиенические нормативы и требования к обеспечению безопасности и (или) безвредности для человека факторов среды обитания"

СанПиН 1.2.3685-21 Гигиенические нормативы и требования к обеспечению безопасности и (или) безвредности для человека факторов среды обитания



	533
	Об утверждении федеральных норм и правил в области промышленной безопасности "Общие правила взрывобезопасности для взрывопожароопасных химических, нефтехимических и нефтеперерабатывающих производств"

	СанПиН 3 2.1.3684-21
	Гигиенические требования к охране атмосф. воздуха

	ТУ 14-6-72-89
	Смола инден-кумароновая

	ТУ 95-23-17-91
	Мел технический 


Продолжение 2 приложения А 

	ТУ 5716-002-56393945-2005
	Мрамор молотый 

	СП 472.6.1.2523-09


	Об утверждении СанПиН 2.6.1.2523-09

СанПиН 2.6.1.2523-09 Нормы радиационной безопасности НРБ-99/2009
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