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Настоящие технические условия распространяются на модификаторы бетона и строительных растворов, которым дано наименование «Биэкс», предназначенные для изменения свойств бетонов и строительных растворов. 
Технические условия разработаны в соответствии с требованиями ГОСТ 2.114.
1 ТЕХНИЧЕСКИЕ ТРЕБОВАНИЯ
1.1 Модификаторы бетона и строительных растворов «Биэкс» (далее Биэкс) должны соответствовать требованиям настоящих технических условий и быть изготовленными по технологическому регламенту, утверждённому в установленном порядке. 

Биэкс должен соответствовать требованиям, указанным в таблице 1.

	                                                                                                          Наименование показателя
	Норма для марки

	
	Биэкс  С-3 пластифицирующий
	Биэкс 25 «Супер комплекс» жидкий
	Биэкс «Замедлитель» жидкий
	Биэкс «Ускоритель» 1 жидкий
	Биэкс «Ускоритель» 2 жидкий
	Биэкс «Ускоритель» 3 жидкий
	Биэкс «Ускоритель» 4 Порошковый 
	Биэкс 25 супер
	Биэкс 25 антикор
	Биэкс 25
	Биэкс суперпластификатор

	
	
	
	
	
	
	
	
	Порошковый
	Жидкий
	Порошковый
	Жидкий
	Порошковый
	Жидкий
	

	1. Внешний вид
	Жидкость темно-коричневого цвета.
	Жидкость коричневого цвета. Допускает незначительный осадок
	Жидкость коричневого цвета. Допускает незначительный осадок
	Бесцветная жидкость. Допускает незначительный осадок
	Жидкость коричневого цвета. Допускает незначительный осадок
	Жидкость прозрачная. Допускает  незначительный осадок
	Порошок  серого цвета. Допускают включения других цветовых оттенков 
	Порошок от белого до серого цвета. Допускают включения других цветовых оттенков
	Бесцветная жидкость. Допускает незначительный осадок
	Порошок от белого до серого цвета. Допускают включения других цветовых оттенков
	Бесцветная жидкость. Допускает незначительный осадок
	Порошок от белого до серого цвета. Допускают включения других цветовых оттенков
	Бесцветная жидкость. Допускает незначительный осадок
	Слегка коричневый вязкий раствор 

	2 Прочность в возрасте
 - 1 сут нормального твердения, % от  контрольного, не менее 
	-
	-
	-
	200-350
	200-400
	200-350
	200
	-
	-
	–
	–
	-
	-
	-

	 - 3 сут нормального твердения, % от  контрольного,                   не менее
	-
	120
	-
	-
	-
	-
	-
	130
	130
	130
	130
	130
	130
	-

	   - 28 сут нормального твердения, % от  контрольного,             не менее 
	-
	100
	-
	110
	100
	120
	-
	110
	110
	110
	110
	110
	110
	-

	3.Повышение марки водонепроницаемости (W) бетона, на число марок, не менее
	-
	10
	6
	6
	-
	6
	-
	10
	10
	6
	6
	6
	6
	4

	4.Повышение марки морозостойкости (F) бетона, на число марок, не менее
	-
	50
	50
	50
	-
	-
	-
	50
	50
	50
	50
	50
	50
	-

	5. Набор прочности в возрасте 28 суток от контрольного образца нормального твердения, %, не менее, при температуре:
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	минус 20°С
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-

	минус 25°С
	-
	30
	-
	-
	-
	-
	-
	30
	30
	30
	30
	30
	30
	-

	6.Повышение марки смеси по удобоукладываемости до марки, не менее
	П4
	-
	-
	-
	-
	П4

	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	П5

	7.Показатель активности водородных ионов (рН)
	7,0-10,5
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	6,0-8,0

	8.Плотность раствора, г/см3, не менее
	1,18
	-
	-
	-
	-
	
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	1,10-1,15

	9.Остаток после просева на сите с сеткой №008, %, не более
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	15
	-
	-
	-
	
	
	
	


Примечание:

Марки Биэкс различаются по агрегатному состоянию (порошковые и жидкие) и по механизму действия:

· Биэкс 25 – экономичная противоморозная добавка для бетонов и цементных растворов с эффектом повышения водонепроницаемости и морозостойкости;

· Биэкс 25 супер – противоморозная добавка для армированного бетона, железобетонных изделий и цементных строительных растворов с эффектом повышения водонепроницаемости, морозостойкости и прочности;

· Биэкс 25 антикор — экономичная антикоррозионная противоморозная добавка для строительных растворов и бетонов с эффектом повышения водонепроницаемости, морозостойкости и прочности;

· Биэкс 25 супер комплекс – комплексная противоморозная и пластифицирующая добавка для высокоармированных бетонов и строительных растворов;

· Биэкс замедлитель — замедлитель схватывания бетона и цементно-песчаных смесей;

· Биэкс ускоритель 1 — ускоритель схватывания и набора прочности бетона и цементно-песчаных смесей в раннем возрасте (1-3сут.) в 2-4 раза в зависимости от дозировки и состава растворов. Позволяет ускорить оборот заливочных форм и распалубку строительных конструкций. Кроме того увеличивает конечную прочность (28 сут.) на 10-20%, повышает водонепроницаемость на 6 марок и более и морозостойкость на 50 марок;

· Биэкс ускоритель 2 — комплексная добавка для бетона и цементно-песчаных смесей, обеспечивающая ускорение набора прочности в раннем возрасте (1-3сут.) в 2-4 раза в зависимости от дозировки и состава раствора. Повышает растекаемость растворов на 1-2П. Позволяет ускорить оборот заливочных форм и распалубку строительных конструкций; 

· Биэкс ускоритель 3 –– ускоритель схватывания и набора прочности бетонов и строительных растворов с пластифицирующем эффектом

· Биэкс ускоритель 4 — ускоритель схватывания и набора прочности бетона и цементно-песчаных смесей

· Биэкс С-3 пластифицирующий –– модификатор бетона полифункционального действия.

· Биэкс гиперпластификатор –– пластифицирующая добавка для бетонов, ЖБИ изделий и строительных растворов.

1.2 Сырьё, используемое для производства Биэкса, должно сопровождаться документом, удостоверяющим качество, иметь положительное санитарно-эпидемиологическое заключение и соответствовать документации, указанной в рецептурном листе и согласованной с органами санитарно-эпидемиологического надзора РФ.

Допускается использование аналогичного сырья, регламентируемого другой нормативной документацией, с не уступающими показателями качества. 

1.3 Упаковку и фасовку Биэкса следует выполнять в соответствии с ГОСТ 3885. Вид тары: 2-9, 2-10, 2-11, 2-13, 6, 7-1, 9, 11. Группа фасовки: IV, V, VI, VII. Укрупнённая фасовка – до 500 кг.
В качестве транспортной тары также допускается использовать мягкие чехлы-контейнеры, фанерные, картонные навивные, металлические барабаны или ящики. В одну единицу транспортной тары допускается упаковывать одну и более единиц потребительской тары с Биэксом.

Допускается использование иного вида фасовки и тары, обеспечивающих сохранность качества Биэкса при его хранении и транспортировке.
Упаковочные материалы должны соответствовать нормативной документации изготовителя и сопровождаться документом, удостоверяющим качество.

1.4 Каждая единица потребительской тары с Биэксом должна содержать этикетку со следующими сведениями:
· наименование предприятия-изготовителя, его адрес;

· наименование продукта, его марка, товарный знак;

· номер партии;

· дату изготовления;

· количество продукта, кг;

· обозначение настоящих технических условий;

· гарантийный срок хранения;

· надпись «изготовлено в России».

Допускается на этикетке дополнительно приводить сведения:

· по способу применения;

· по безопасному обращению;

· иные информативные сведения по Биэксу

Транспортную тару с Биэксом снабжают этикеткой, содержащей помимо сведений, указанных в п. 1.4, манипуляционный знак №3 «Беречь от влаги» по ГОСТ 14192.
Дополнительно допускается наносить предупредительную надпись «Не бросать!» и включать иные сведения об условиях хранения и транспортировки Биэкса.

2 ТРЕБОВАНИЯ БЕЗОПАСНОСТИ
Свойства Биэкса

Биэкс – порошок от белого до серого цвета. Биэкс не горюч, не выделяет токсичных продуктов при попадании в очаг возгорания, на него не распространяются требования ГОСТ 19433. Биэкс экологически безопасен. Согласно ГН 2.2.5.1313 Биэкс, как продукт, содержащий минеральную основу природного происхождения с полимерными добавками, имеет следующую гигиеническую характеристику:

	Вещества, показатели (факторы)
	Гигиенический норматив
	Нормативная документация

	Фенол
	не более 0,003 мг/кг
	РД 52.04.186

	Формальдегид
	не более 0,01 мг/кг
	ГОСТ 30255

	Аммиак
	не более 0,04 мг/кг
	МУ 1637

	Уксусная кислота
	не более 0,06 мг/кг
	МУК 4.1.638

	Активность 226 Ra
	не более 370 Бк/кг
	СП 2.6.1.758 (НРБ-99)

	Активность 232 Th 
	не более 282 Бк/кг
	СП 2.6.1.758 (НРБ-99)

	Активность 40 К
	не более 4111 Бк/кг
	СП 2.6.1.758 (НРБ-99)


Биэкс обладает слабым раздражающим действием. При попадании в глаза может появиться раздражение. Длительный контакт с незащищенной кожей концентрированных растворов Биэкса может вызвать иссушение кожи и дерматит. Люди с ослабленным кожным покровом могут быть более подвержены влиянию Биэкса.
При работе с Биэксом следует применять индивидуальные средства защиты (очки защитные по ГОСТ Р 12.4.013, перчатки защитные по ГОСТ 12.4.010, сапоги резиновые по ГОСТ 5375, спецодежду по ГОСТ 27652, а в случае превышения гигиенических нормативов (ПДК) – противопыльные респираторы «Кама», «Лепесток»), а также соблюдать правила личной гигиены. Допускается применение индивидуальных средств защиты, регламентируемых другой нормативной документацией, с не уступающими параметрами, характеризующими степень защиты.
Меры первой помощи:

· при поражении пылью органов дыхания – вывести поражённого работника из опасной зоны, промыть верхние дыхательные пути теплой водой;

· при попадании на кожу – промыть её большим количеством воды, а затем обработать смягчающим кремом; если Биэкс попал на одежду, обувь, то его необходимо смести щеткой, а одежду, обувь снять и прополоскать сначала водой, а затем водой с использованием моющих средств;

· при попадании в глаза – промывать их водой не менее 15 мин, периодически поднимая верхнее и нижнее веко; обратиться за медицинской помощью.

Если поражение Биэксом может нести угрозу здоровью пострадавшего работника, необходимо обратиться за медицинской помощью.

Концентрацию вредных веществ в воздухе рабочей зоны контролируют согласно ГОСТ 12.1.005. Помещения, в которых изготавливают, применяют или испытывают Биэкс, должны быть оборудованы приточно-вытяжной или местной вытяжной вентиляцией, обеспечивающей санитарно-гигиенические требования к воздуху рабочей зоны, установленные в ГОСТ 12.1.005. 

Предварительные и периодические медицинские осмотры персонала производства осуществляются в соответствии с приказом № 83 Минздравсоцразвития России от 16.08.04

Просыпанный Биэкс собирают в бумажные или полимерные мешки для последующей утилизации, остатки смывают водой.

3 ТРЕБОВАНИЯ ОХРАНЫ ОКРУЖАЮЩЕЙ СРЕДЫ
        Предельно-допустимая концентрация компонентов модификаторов бетона и строительных растворов Биэкс в атмосферном воздухе населенных мест по ГН 2.1.6.1338, приведена ниже.

	
	Наименование компонента
	ПДК (мг./м3)
	Действие на организм
	Класс опасности
	Нормативные документы

	
	
	мах. разовая
	ср. суточная
	
	
	

	1
	Фенол
	0,007
	-
	рефл.
	3
	ГН 2.1.6.1338-03

	2
	Формальдегид
	0,035
	0.003
	рефл.-резорб.
	2
	ГН 2.1.6.1338-03

	3
	Аммиак
	0,2
	0,04
	рефл.-резорб.
	4
	ГН 2.1.6.1338-03

	4
	Уксусная кислота
	0,2
	0,06
	рефл.-резорб
	3
	ГН 2.1.6.1338-03


4 ПРАВИЛА ПРИЕМКИ
Биэкс поставляется партиями. Партией считается любое количество продукта, однородное по своим свойствам и сопровождаемое единым документом о качестве.

Приёмку Биэкса следует вести по ГОСТ 24211. При получении неудовлетворительного результата анализа Биэкса, проводят повторный анализ от удвоенного количества упаковок, результат которого является окончательным и распространяется на всю партию. По согласованию с потребителем по договору возможна поставка Биэкса с иными показателями качества по сравнению с указанными в табл. 1.

Контроль продукции проводится по показателям:
· 1,7-8 – для каждой новой партии;

· 2,6 – один раз в полгода;

· 3-5 – один раз после изменения технологии производства Биэкса.

Полное испытание партии по всем показателям проводится в случае изменения технологии производства Биэкса, а также по заказу потребителя.

Потребитель в рамках входного контроля самостоятельно определяет периодичность проведения испытания по каждому из показателей качества.

5 МЕТОДЫ КОНТРОЛЯ
5.1 Отбор проб для контроля ведут по ГОСТ 30459. Производителю допускается отбирать образцы для контроля (анализа) перед фасовкой.

5.2 Внешний вид Биэкса определяют визуально.

5.3 Увеличение прочности в возрасте 1, 3 и 28 сут нормального твердения определяют по ГОСТ 30459. Для испытаний на увеличение прочности используют контрольную, стандартную смесь мелкозернистого бетона по ГОСТ 30459, содержащую цемент марки ПЦ500 Д0 ГОСТ 10178 и песок фракции 0-1мм ГОСТ 8736 в массовом соотношении 500:1300 соответственно. 
Биэкс «порошковый» в количестве 2% от массы цемента, а Биэкс «жидкий» в количестве 6% от массы цемента добавляют в воду затворения и перемешивают 3 мин, после чего полученным раствором затворяют контрольную стандартную смесь. 

Используют водоцементное соотношение равное 0,4.

При подготовке образцов-кубов рабочий раствор уплотняют в форме на вибростоле любой конструкции не менее 3 минут. 

5.4 Повышение марки водонепроницаемости (W) бетона определяют по ГОСТ 30459, используя метод «мокрого пятна» согласно ГОСТ 12730.5. 
Биэкс «порошковый» в количестве 2% от массы цемента, а Биэкс «жидкий» в количестве 6% от массы цемента добавляют в воду затворения и перемешивают 3 мин, после чего полученным раствором затворяют контрольную стандартную бетонную смесь, используемую для изготовления образцов-цилиндров. Используют водоцементное соотношение равное 0,35.

5.5 Повышение марки морозостойкости (F) определяют по ГОСТ 30459, используя базовый метод определения морозостойкости согласно ГОСТ 10060.1.
Дозировка Биэкса по п.5.4 настоящих технических условий.

При подготовке образцов-кубов рабочий раствор уплотняют в форме на вибростоле любой конструкции не менее 3 минут. 

5.6 Определение противоморозных свойств Биэкса (набор прочности при отрицательной температуре) проводят по ГОСТ 30459. 
Биэкс добавляют в воду затворения в количестве:

· 5% от массы цемента при испытании Биэкс 15 «порошковый» и 15% от массы цемента при испытании Биэкс-15 «жидкий»;

· 15% от массы цемента при испытании Биэкс 25 супер «порошковый» и 45% от массы цемента при испытании Биэкс-25 супер «жидкий».

Суспензию Биэкса и воды затворения перемешивают 3 мин, после чего полученным раствором затворяют контрольную стандартную бетонную смесь, используемую для изготовления образцов-кубов.

Полученные образцы-кубы основного состава выдерживают в морозильной камере при температуре:

· минус 20°С при испытании Биэкс 20;

· минус 25°С при испытании Биэкс 25 .

5.7 Допускается использовать методы контроля, регламентируемые другой нормативной документацией, при не уступающей степени точности испытания. При получении данных испытания, отличающихся от данных, полученных с использованием указанной в настоящих технических условиях нормативной документации, за результат принимают данные, полученные с использованием указанной в настоящих технических условиях нормативной документации.
5.8  Повышение марки смеси по удобоукладываемости определяют по ГОСТ 30459. 

5.9 Определение показателя активности водородных ионов (рН) проводят в неразбавленном растворе на лабораторном рН-метре любой марки согласно инструкции данного прибора.

5.10 Определения плотности раствора проводят ареометром по ГОСТ 18481. 

5.11 Определение тонкости помола проводят по ГОСТ 310.2.

Допускается использовать методы анализа, регламентируемые другой нормативной документацией, при не уступающей степени точности анализа. При получении данных анализа, отличающихся от данных, полученных с использованием указанной в настоящих технических условиях нормативной документации, за результат анализа принимают данные, полученные с использованием указанной в настоящих технических условиях нормативной документации. 
6 ТРАНСПОРТИРОВКА И ХРАНЕНИЕ 

6.1 Транспортировка Биэкса допускается любым видом транспорта в соответствии с требованиями по ГОСТ 24211 и правилами перевозки грузов, действующими на данном виде транспорта, в условиях, исключающих попадание влаги.

6.2 Биэкс должен храниться в плотно закрытой таре в крытом сухом складе в условиях, исключающих попадание влаги.

6.3 При складировании не рекомендуется укладывать Биэкс штабелями высотой более чем шесть единиц тары.
7 ПРИМЕНЕНИЕ

7.1 Биэкс применяют согласно ГОСТ 24211 как добавку в бетонные и цементно-песчаные растворы для ускорения их схватывания и набора прочности, а также для работы при отрицательной температуре. 

Инструкция по применению Биэкса приводится на этикетке потребительской тары согласно п.1.4 настоящих технических условий.
8 ГАРАНТИЯ ИЗГОТОВИТЕЛЯ
8.1 Изготовитель гарантирует соответствие Биэкса требованиям настоящих технических условий при соблюдении потребителем условий транспортирования и хранения, установленных настоящими техническими условиями.

8.2 Гарантийный срок хранения всех марок Биэкса составляет 12 месяцев со дня изготовления. 

8.3 По истечении гарантийного срока хранения Биэкс допускается использовать по назначению после проверки на соответствие требованиям табл. 1 настоящих технических условий. 

 Приложение А
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Ссылочные нормативные документы 

	Обозначение документа
	Наименование документа

	ГОСТ Р 12.4.013-97
	Очки защитные. Общие технические условия

	ГОСТ 2.114-95
	ЕСКД. Технические условия

	ГОСТ 12.1.005-88
	ССБТ. Общие санитарно-гигиенические требования к воздуху рабочей зоны

	ГОСТ 12.4.010-75
	ССБТ. Средства индивидуальной защиты. Рукавицы специальные. Технические условия

	ГОСТ 310.2-76
	Цементы. Методы определения тонкости помола.

	ГОСТ 3885-73
	Реактивы и особо чистые вещества. Правила приёмки, отбор проб, фасовка, упаковка, маркировка, транспортирование и хранение

	ГОСТ 5375-79
	Сапоги резиновые формовые. Технические условия

	ГОСТ 5802-86
	Растворы строительные. Методы испытаний

	ГОСТ 8736-93
	Песок для строительных работ. Технические условия

	ГОСТ 10060.1-95
	Бетоны. Базовый метод определения морозостойкости

	ГОСТ 10178-85
	Портландцемент и шлакопортландцемент. Технические условия

	ГОСТ 12730.5-84
	Бетоны. Методы определения водонепроницаемости

	ГОСТ 14192-96
	Маркировка грузов

	ГОСТ 18481-81
	Ареометры и цилиндры стеклянные. Общие технические условия.

	ГОСТ 19433-88
	Грузы опасные. Классификация и маркировка

	ГОСТ 24211-2003
	Добавки для бетонов и строительных растворов. Общие технические условия

	ГОСТ 27652-88
	Костюмы мужские для защиты от кислот. Технические условия

	ГОСТ 30255-95
	Мебель. Древесные и полимерные материалы. Методы определения выделения формальдегида и других вредных летучих химических веществ в климатических камерах.

	ГОСТ 30459-2003
	Добавки для бетонов и строительных растворов. Методы определения эффективности

	ГН 2.1.6.1338-03
	Предельно допустимые концентрации (ПДК) загрязняющих веществ в атмосферном воздухе населенных мест

	ГН 2.2.5.1313-03
	Предельно допустимые концентрации (ПДК) вредных веществ в воздухе рабочей зоны

	МУ 1637-77
	Методические указания на фотометрическое определение аммиака в воздухе.

	МУ 2.1.2.1829-04
(МУ 2158-80)
	Санитарно-гигиеническая оценка полимерных и полимерсодержащих строительных материалов и конструкций, предназначенных для применения в строительстве жилых, общественных и промышленных зданий 

	МУК 4.1.638-96
	Методические указания по газохроматографическому определению уксусной кислоты в атмосферном воздухе.

	РД 52.04.186-89
	Руководство по контролю загрязнения атмосферы

	СП 2.6.1.758-99
(НРБ-99)
	Нормы радиационной безопасности
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