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Настоящие технические условия распространяются на водно-дисперсионные на основе акрилатов пропитки Битрон ВД-АК-04 «Супер», Битрон ВД-АК-04 «Пропиточный», Битрон ВД-АК-02 «Универсальный грунтовочный», Битрон ВД-АК-014 «Уход за свежеуложенным бетоном».

Обеспечивают оптимальные условия для твердения и набора прочности свежеуложенного бетона. 

Позволяет замедлить высыхание поверхности и уменьшить её растрескивание. Эффективно и экономично обеспечивает уход и упрочнение бетонных поверхностей за одну технологическую операцию
1 ТЕХНИЧЕСКИЕ ТРЕБОВАНИЯ
Водно-дисперсионные пропитки должны соответствовать требованиям настоящих технических условий и быть изготовленными по технологическому регламенту, утверждённому в установленном порядке.

ПРОПИТКИ должны соответствовать требованиям, указанным в таблице 1. 

Таблица 1 

	№ пп
	Наименование показателя
	Норма

	1
	Внешний вид
	Жидкость белого цвета

	2
	Плотность при температуре +20°С, кг/л, не менее
	1,0

	3
	Содержание твёрдых веществ, %, не менее
	20

	4
	Время высыхания до степени 3 при температуре 20(5°С, ч, не более
	1

	5
	Расход на один слой в зависимости от впитывающей способности основания, г/м.кв.
	100-200


Примечание – повышение вязкости при хранении не является браковочным признаком. Допускается образование осадка при хранении.

1.1 Сырьё, используемое для производства пропитки, должно сопровождаться документом, удостоверяющим качество, соответствовать требованиям нормативной документации.

1.2 Упаковку пропитки следует вести в соответствии с ГОСТ 9980.3.

Допускается использование иного вида упаковочных материалов (фасовки и тары), обеспечивающих целостность упаковки при хранении и транспортировке, а также сохранность пропитки.

Упаковочные материалы должны соответствовать нормативной документации изготовителя и сопровождаться документом, удостоверяющим качество.

1.3 Маркировка пропитки проводится по ГОСТ 9980.4. Каждая единица потребительской тары должна содержать этикетку со следующими сведениями:

· наименование предприятия-изготовителя, его адрес;

· наименование продукта, его марка, товарный знак;

· номер партии;

· дата изготовления;

количество продукта, кг;

· знак опасности по ГОСТ 19433 (чертёж № 3);

· обозначение настоящих технических условий;

· гарантийный срок хранения;

· надпись «изготовлено в России».

Допускается на этикетке дополнительно приводить сведения:

· надпись «легковоспламеняющаяся жидкость» и классификационный шифр «331» по ГОСТ 19433;

· иные информативные сведения по композиции.

1.4 Транспортную тару с пропиткой снабжают этикеткой, содержащей помимо сведений, указанных в п. 1.4, манипуляционный знак №11 «Верх» по ГОСТ 14192.

Дополнительно допускается наносить предупредительные надписи: «Не бросать!», «Беречь от огня!» и включать иные сведения об условиях хранения и транспортировки композиции

2 ТРЕБОВАНИЯ БЕЗОПАСНОСТИ 
2.1 Пропитки представляют собой жидкости с запахом акриловой дисперсии.
Таблица 2

	
	Наименование компонента
	Температура Т °С
	Концентрационные пределы воспламенения % 

(по объёму) нижн./ верх.
	Класс опасности.
	Нормативные документы.

	
	
	вспышки
	самовоспламенения.
	
	
	

	1
	Сольвент
	23-26
	464-535
	1,02 / -
	4
	ГОСТ 6465


При работе с дисперсией должны соблюдаться общие требования пожарной безопасности в соответствии с ГОСТ 12.1.044, ГОСТ 12.3.002, а также требования безопасного ведения работ в промышленности, установленные органами Госгортехнадзора ПБ 09-170.

Пропитки не следует применять и хранить в местах нахождения источников открытого огня.

Для тушения дисперсии используют химическую, воздушно-механическую пену, хладоны, углекислый газ, порошковые огнетушащие средства. В случае пожара рекомендуется использовать защитную одежду с автономным прибором для дыхания.

Дисперсия, как продукт, содержащий АК-17, обладает слабым наркотическим действием. Может вызывать раздражения. При попадании в глаза - вызывает раздражение и нарушения роговицы. 

Предельно-допустимая концентрация (ПДК) компонентов пропитки в воздухе рабочей зоны согласно ГН.2.2.5.1313, приведена ниже

Таблица 3

	
	Наименование компонента
	ПДК (мг./м3) в воздухе рабочей зоны
	Действие на организм
	Класс опасности
	Нормативные документы

	
	
	мах. разовая
	ср. сменная
	
	
	

	1
	Тексанол
	49,0
	-
	Рефлекторно-резорбтивное
	4
	ГН 2.2.5.1313

	2
	Актисайд
	14,0
	-
	Рефлекторно-резорбтивное
	4
	ГН 2.2.5.1313

	3
	Толуол
	3
	-
	Рефлекторно-резорбтивное
	3
	ГН 2.2.5.1313


2.3 Концентрацию вредных веществ в воздухе рабочей зоны контролируют согласно ГОСТ 12.3.005. Помещения, в которых изготавливают, применяют или испытывают дисперсии, должны быть оборудованы приточно-вытяжной вентиляцией, обеспечивающей санитарно-гигиенические требования к воздуху рабочей зоны, установленные в ГОСТ 12.1.005.

2.4 При работе с дисперсией следует применять индивидуальные средства защиты (очки защитные по ГОСТ Р 12.4.013, перчатки защитные по ГОСТ 12.4.010, спецодежду по ГОСТ 27652, а также соблюдать правила личной гигиены. Допускается применение индивидуальных средств защиты, регламентируемых другой нормативной документацией, с не уступающими параметрами, характеризующими степень защиты.

2.5 Меры первой помощи:

· при поражении парами – вывести поражённого работника на свежий воздух, при отсутствии дыхания провести искусственное дыхание, дать кислород; вызвать врача;

· при попадании на кожу – промыть её большим количеством воды с мылом, если композиция попала на одежду, обувь, то её необходимо снять и прополоскать с использованием моющих средств;

· при попадании в глаза – промывать их водой не менее 15 мин, периодически поднимая верхнее и нижнее веко; обратиться за медицинской помощью.

Если поражение дисперсией несёт угрозу здоровью пострадавшего работника, необходимо обратиться за медицинской помощью.

Покрытие, получаемое в результате использования дисперсии, после высыхания не оказывают вредного воздействия на организм человека.

      3 ТРЕБОВАНИЯ ОХРАНЫ ОКРУЖАЮЩЕЙ СРЕДЫ 
3.1   Требования охраны окружающей среды установлены согласно ГОСТ Р 51691.

3.2 Предельно-допустимая концентрация компонентов композиции (ПДК) в атмосферном воздухе населённых мест по ГН 2.1.6.1338, приведена ниже.

Таблица 4

	
	Наименование
компонента
	ПДК (мг/м3)
	Действие на организм
	Класс опасности
	Нормативные документы.

	
	
	Макс. разовая
	Ср. суточная
	
	
	

	1
	Тексанол
	49,0
	
	
	4
	ГН-2.1.6.1338-03

	2
	Актисайд
	14,0
	
	
	4
	ГН-2.1.6.1338-03

	3
	Толуол
	3,0
	
	
	3
	ГН-2.1.6.1338-03


Гигиенический норматив радиоактивных материалов приведён ниже 

Таблица 5

	Вещества, показатели (факторы)
	Гигиенический норматив
	Нормативная документация

	Активность 226 Ra
	не более 370 Бк/кг
	СП 2.6.1.758 (НРБ-99)

	Активность 232 Th 
	не более 282 Бк/кг
	СП 2.6.1.758 (НРБ-99)

	Активность 40 К
	не более 4111 Бк/кг
	СП 2.6.1.758 (НРБ-99)


В случае образования не утилизированных отходов их ликвидация должна проводиться в соответствии с СанПиНом 2.1.7.1322 и «Гигиенические требования к размещению и обезвреживанию отходов производства и потребления».

 4 ПРАВИЛА ПРИЕМКИ 
4.1Пропитка поставляется партиями. Партией считается любое количество продукта, однородное по своим свойствам и сопровождаемое единым документом о качестве.

4.2 Приёмку пропитки следует вести по ГОСТ 9980.1.

4.3 При получении неудовлетворительного результата анализа пропитки проводят повторный анализ, результат которого является окончательным.

4.4 Потребитель в рамках входного контроля самостоятельно определяет периодичность проведения анализов по каждому из показателей качества.

4.5 По согласованию с потребителем, по договору возможна поставка пропитки с иными показателями качества по сравнению с указанными в табл. 1
5 МЕТОДЫ АНАЛИЗА 
5.1 Отбор проб для анализа ведут по ГОСТ 9980.2.

5.2 Подготовка к испытанию.

Кубики для нанесения подготовляются по ГОСТ 8832.

Время высыхания, внешний вид, твёрдость плёнки определяют на стеклянных пластинках.

Условную вязкость, содержание нелетучих определяют в неразбавленной композиции.

При определении остальных показателей ПРОПИТКИ наносят в один слой.

5.3 Внешний вид плёнки пропитки определяют визуально при естественном рассеянном свете.

5.4 Массовую долю нелетучих веществ определяют по ГОСТ 17537, разд. 2, при (1402)С.

5.5 Вязкость композиции определяют по ГОСТ 8420 по вискозиметру ВЗ – 246 с соплом 4мм.

5.6 Время высыхания определяют по ГОСТ 19007.

5.7 Адгезию плёнки определяют по ГОСТ 15140.

5.8 Огнезащитную эффективность покрытия определяют по ГОСТ 16363 

6 ТРАНСПОРТИРОВКА И ХРАНЕНИЕ  
6.1 Транспортировка пропитки допускается при температуре не ниже +5°С любым видом транспорта в соответствии с правилами перевозки грузов, действующими на данном виде транспорта и требованиями, указанными в ГОСТ 9980.5.

6.2 Пропитки имеют склонность к желатинизации при температуре ниже 0С, поэтому их рекомендуется хранить в плотно закрытой таре в крытом, отапливаемом, вентилируемом складе в условиях, указанных в ГОСТ 9980.5.
7 ПРИМЕНЕНИЕ 
Перед применением пропитки тщательно перемешивают.

Поверхность перед нанесением пропитки должна быть очищена от пыли, грязи.

Пропитки наносят на поверхность методом пневматического или безвоздушного распыления.

Расход пропитки 100 – 200 г/м2 на однослойное покрытие.

Плёнка, полученная в результате использования пропитки, устойчива к изменению температуры от минус 45 до плюс 60°С, отличается низкой паропроницаемостью, высокой водо- и атмосферостойкостью. В условиях умеренного климата покрытия стойки в течение 5-7 лет.

При работе с пропиткой следует выполнять требования безопасности согласно п.2 настоящих технических условий

8 ГАРАНТИИ ИЗГОТОВИТЕЛЯ 

8.1 Производитель гарантирует соответствие пропитки требованиям настоящих технических условий при соблюдении потребителем правил применения, хранения и транспортировки.

8.2 Гарантийный срок хранения пропитки – 6 месяцев со дня выпуска.

8.3 По истечении гарантированного срока хранения пропитки допускается использовать по назначению после проверки на соответствие требованиям табл. 1 настоящих технических условий. 

 ПРИЛОЖЕНИЕ  А

(справочное)

Ссылочные и нормативные документы
	Обозначение документа
	Наименование документа

	ГОСТ 12.4.253-2013
	Очки защитные. Общие технические условия

	ГОСТ 2.001-2013
	ЕСКД. Общие положения.

	ГОСТ 12.1.005-88
	ССБТ. Общие санитарно-гигиенические требования к воздуху рабочей зоны

	ГОСТ 12.3.002-2014
	ССБТ. Процессы производственные. Общие требования безопасности.

	ГОСТ 12.3.005-75
	ССБТ. Работы окрасочные. Общие требования безопасности

	ГОСТ 12.4.010-75
	ССБТ. Средства индивидуальной защиты. Рукавицы специальные. Технические условия

	ГОСТ 12.4.121-2015 
	ССБТ. Противогазы промышленные, фильтрующие

	ГОСТ 8420-74
	Материалы лакокрасочные. Методы определения условной вязкости.

	ГОСТ 8832-76
	Материалы лакокрасочные. Методы получения лакокрасочного покрытия для испытания

	ГОСТ 9980.1-86
	Материалы лакокрасочные. Правила приёмки

	ГОСТ 9980.2-2014
	Материалы лакокрасочные. Отбор проб для испытаний

	ГОСТ 9980.3-2014
	Материалы лакокрасочные. Упаковка

	 ГОСТ 9980.4-2002
	Материалы лакокрасочные. Маркировка.

	ГОСТ 9980.5-2009
	Материалы лакокрасочные. Транспортирование и хранение

	ГОСТ 14192-96
	Маркировка грузов

	ГОСТ 17537-72
	Материалы лакокрасочные. Методы определения массовой доли летучих и нелетучих, твёрдых и плёнкообразующих веществ

	ГОСТ 19007-73
	Материалы лакокрасочные. Методы определения времени и степени высыхания
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